硫酸行业生产及环保监控标准

一、现行标准

《硫酸工业污染物排放标准》2011/3/1            GB 26132-2010

《工业硫酸单位产品能源消耗限额》2013/10/1     GB 29141-2012

《硫酸取水定额》2011/10/1                    HG/T 4186-2011

《工业企业厂界环境噪声排放标准》2008/10/1     GB 12348-2008

《基础化学原料制造业卫生防护距离 第3部分：硫酸制造业》

2012/8/1                                  GB 18071.3-2012

《工业循环冷却水处理涉及规范》2008/5/1       GB 50050-2007

《硫酸、磷肥生产污水处理设计规范》2014/8/1   GB 50963-2014

二、即将实施的标准

《工业硫酸》（代替原GB/T534-2001）2014/12/1

《硫酸行业清洁生产评价指标体系》

《硫酸取水定额》HG/T 4186-2011

吨硫酸取水定额指标

| 主要生产工艺 | 定额指标（m3/t酸） |
| --- | --- |
| 硫铁矿制酸 ≤ | 4.5 |
| 硫磺制酸 ≤ | 3.3 |

《工业硫酸》（GB/T534-2014）

浓硫酸技术要求

| 项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 硫酸，w/% ≥ | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 |
| 灰分，w/% ≥ | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| 铁Fe，w/% ≥ | 0.005 | 0.010 | - |
| 砷As，w/% ≥ | 0.0001 | 0.001 | 0.01 |
| 铅Pb，w/% ≥ | 0.005 | 0.02 | - |
| 汞Hg，w/% ≥ | 0.001 | 0.01 | - |
| 透明度，mm ≥ | 80 | 50 | - |
| 色度 | 不深于标准色度 | 不深于标准色度 | - |
| 注：指标中“-”表示该类别产品的技术要求中没有此项目 |  |  |  |

转化工段转化率比较

| 硫铁矿制酸 | 进口催化剂 |  | 国产催化剂 |  | 进口SO2 8.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400mg | 200mg | 400mg | 200mg | 理论转化率 |
| 一次转化 | 95.3% | 95.3% | 94.2% | 94.2% | ~96.6% |
| 二次转化 | 97.02% | 98.51% | 97.59% | 98.79% | ~98.6% |
| 总转化 | 99.86% | 99.93% | 99.86% | 99.93% | - |
| 硫磺制酸 | 进口催化剂 |  | 国产催化剂 |  | 进口SO2 10.5% |
|  | 400mg | 200mg | 400mg | 200mg | 理论转化率 |
| 一次转化 | 96.0% | 96.0% | 95.0% | 95.0% | ~96.9% |
| 二次转化 | 97.25% | 98.625% | 97.8% | 98.90% | ~98.9% |
| 总转化 | 99.89% | 99.945% | 99.89% | 99.945% | - |

说明：理论转化率按当地大气压为标准大气压，一转最终压力（表）为25000Pa，温度为460估算；二转最终压力为（表）为10000Pa，温度为420℃估算。一段进口氧气浓度等于一段进口SO2浓度。

某些难溶盐类的溶解度

| 难溶物名称 | 分子式 | 砷价态 | 溶解度mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏亚砷酸钙 | Ca（AsO2）2 | +3 | 900 |
| 焦亚砷酸钙 | Ca2As2O5 | +3 | 700 |
| 砷酸钙 | Ca（AsO4）2 | +5 | 180 |
| 砷酸钙碱式盐 | Ca（AsO4）2.3Ca(OH)2 | +5 | 3.2-4.8 |
| 砷酸铁 | FeAsO4 | +5 | 0.15 |
| 焦亚砷酸铁 | Fe2As2O5 | +3 | - |